## Шайбы пружинные нормальные

ГОСТ 6402-70 (Н).

Изготавливают из проволоки по ГОСТ 11850-72 из стали марок 65Г, 70 и 3X13.

Шайбы поставляют без покрытия или с покрытием по ГОСТ 1759.

| Диаметр шайбы, d | Наружный диаметр, D | Толщина, s | Теоретическая масса, кг/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | 6.3 | 1.0 | 0.228 |
| 6.0 | 8.9 | 1.4 | 0.376 |
| 8.0 | 12.2 | 2.0 | 1.034 |
| 10.0 | 15.2 | 2.5 | 2.010 |
| 12.0 | 18.2 | 3.0 | 3.450 |
| 14.0 | 20.6 | 3.2 | 5.045 |
| 16.0 | 24.3 | 4.0 | 6.240 |
| 18.0 | 26.3 | 4.5 | 7.890 |
| 20.0 | 29.5 | 5.0 | 9.345 |
| 22.0 | 32.5 | 5.5 | 11.254 |
| 24.0 | 35.5 | 6.0 | 13.487 |
| 27.0 | 40.5 | 7.0 | 41.760 |
| 30.0 | 45.5 | 8.0 | 60.870 |
| 36.0 | 53.5 | 9.0 | 91.030 |
| 42.0 | 61.0 | 10.0 | 129.700 |
| 48.0 | 70.0 | 12.0 | 215.200 |