УДК 621.882.4:006.354                                               Группа Г36 	                                              
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТСОЮЗА ССР

___________________________________________________________

ШАЙБЫ

Технические условия

Washers. Specifications

___________________________________________________________

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета

Министров СССР от 26 июня 1978 г. № 1674 срок введения установлен

с 01.01.79

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 14.11.83 № 5375 срок действия продлен

до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шайбы нормального ряда классов

точности А и С для крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 280—76, СТ СЭВ 281—76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция и размеры    шайб   должны   соответствовать

указанным на чертеже и в таблице.

Изменение № 2 ГОСТ 11371—78 Шайбы. Технические условия

Утверждено и введено в  действие Постановлением  Государственного    комитета СССР по стандартам от 11. 05. 88. № 1288

Дата введения 01.01.89

На обложке и первой странице стандарта заметить обозначение: (СТ СЭВ 281—76) на (СТ СЭВ 281—87).

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8000.

Пункт 1.1. Чертеж. Исключить все обозначения шероховатости поверхности и размеры: X x 45°, е x 45°.

Таблица. Исключить графы: е, «х, не менее»;

графу d1 изложить в новой редакции:

| Диаметр резъбы крепёжной детали | d1 для исполнения |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 1,6 | 1,8 | 1,7 |
| 2,0 | 2,4 | 2,2 |
| 2,5 | 2,9 | 2,7 |
| 3,0 | 3,4 | 3,2 |
| 4,0 | 4,5 | 4,3 |
| 5,0 | 5,5 | 5,3 |
| 6,0 | 6,6 | 6,4 |
| 8,0 | 9,0 | 8,4 |
| 10,0 | 11,0 | 10,5 |
| 12,0 | 13,5 | 13,0 |
| 14,0 | 15,5 | 15,0 |
| 16,0 | 17,5 | 17,0 |
| 18,0 | 20,0 | 19,0 |
| 20,0 | 22,0 | 21,0 |
| 22,0 | 24,0 | 23,0 |
| 24,0 | 26,0 | 25,0 |
| 27,0 | 30,0 | 28,0 |
| 30,0 | 33,0 | 31,0 |
| 36,0 | 39,0 | 37,0 |
| 42,0 | 45,0 | 43,0 |
| 48,0 | 52,0 | 50,0 |

Графа d2. Заменить значения: 12,5 на 12,0; 17,0 на 16,0; 21,0 на 20,0;

примечания исключить.

Пункт 1.2 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.4, 2.5: «2.4. Твердость шайб должна

составлять не менее 100 HV.

2.5. Временная противокоррозионная защита, упаковка и маркировка тары-

по ГОСТ 18160—72».

Раздел 5 исключить.

Приложение   Таблицу  (кроме примечания)  изложить в новой  редакции:

Масса стальных шайб

| Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Теоретическая маса 1000 шт., кг, для исполнения |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12 14 16 18 20 22 24 21 30 36 42 48 | 0,020 0,026 0,025 0,024 0,036 0,104 0,115 0,299 0,430 0,990 1,134 3,439 6,066 8,377 10,977 13,976 16,360 17,470 31,058 39,438 50,457 87,350 175,088 283,956 | 0,020 0,025 0,023 0,022 0,035 0,102 0,110 0,282 0,415 0,732 1,077 2,716 5,558 7,795 10,000 13,230 15,560 16,530 29,530 39,120 50,080 86,120 169,070 273,090 |

(ИУС № 8 1988 г.)

Исполнение 1                                                        Исполнение 2

(класс точности С)                                               (класс точности А)

мм

| Диаметр резъбы крепёжной детали | d1 | d2 | S | е | Х. не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не менее | не более |  |
| 1,0 | 1,1 | 3,5 | 0,3 | 0,08 | 0,15 | 0,15 |
| 1,2 | 1,3 | 4,0 |  |  |  |  |
| 1,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 1,6" | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 2,2 | 5,0 |  |  |  |  |
| 2,5 | 2,7 | 6,5 | 0,5 | 0,13 | 0,25 | 0,25 |
| 3,0 | 3,2 | 7,0 |  |  |  |  |
| 4,0 | 4,3 | 9,0 | 0.8 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
| 5,0 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| 6,0 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 0,40 | 0,80 | 0,80 |
| 8,0 | 8,4 | 17,0 |  |  |  |  |
| 10,0 | 10,5 | 21,0 | 2,0 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| 12,0 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 0,60 | 1,25 | 1,25 |
| 14,0 | 15,0 | 28,0 |  |  |  |  |

мм                                                        Продолжение

| Диаметр резъбы крепёжной детали | d, | d, | S | е | х. не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не менее | не более |  |
| 16,0 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 0,75 | 1,50 | 1,50 |
| 18,0 | 19,0 | 34,0 |  |  |  |  |
| 20,0 | 21,0 | 37,0 |  |  |  |  |
| 22,0 | 23,0 | 39,0 |  |  |  |  |
| 24,0 | 25,0 | 44,0 | 4,0 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 27,0 | 28,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 30,0 | 31,0 | 56,0 |  |  |  |  |
| 36,0 | 37,0 | 66,0 | 5,0 | 1,25 | 2,50 | 1,50 |
| 42,0 | 43,0 | 78,0 | 7,0 | 1,75 | 3,50 | 2,10 |
| 48,0 | 50,0 | 92,0 | 8,0 | 2,00 | 4,00 | 2,40 |

Примечания:

1. Допускается изготовлять шайбы исполнения 2 без фаски со округлением кромок радиусом размероме.

2. Допускается изготовлять шайбы исполнения 2  без внутренней  фаски.

Пример условного обозначения шайбы исполнения 1 для крепежной детали с диаметром 12 мм с толщиной, установленной в стандарте, из стали марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 6' мкм хроматированным:

Шайба 12.01.08кп.016 ГОСТ 11371—78

То же, исполнения 2:

Шайба 212.01.08кп.O16 ГОСТ 11371—78.

1.2. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается:

изготовлять шайбы с другими толщинами;

изготовлять шайбы с внутренними диаметрами 12,5; 14,5 и 16,5 мм.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Теоретическая масса шайб приведена в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Технические требования — по ГОСТ 18123—82.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

3.1. Правила приемки шайб — по ГОСТ 17769—83

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Методы контроля шайб — по ГОСТ 18123—82.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка шайб и маркировка тары —по ГОСТ 18160—72.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Масса стальных шайб

| Диаметр резьбы крепежной детали, мм | Теоретическая масса 1000 шт., кг, для испытания | Диаметр резьбы крепежной детали, мм | Теоретическая масса 1000 шт., кг, для испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| 1,0 | 0,021 | 0,020 | 12,0 | 6,270 | 5,558 |
| 1,2 | 0,026 | 0,025 | 14,0 | 8,620 | 7,795 |
| 1,4 | 0,025 | 0,023 | 16,0 | 11,300 | 10,000 |
| 1,6 | 0.024 | 0,022 | 18,0 | 14,700 | 13,230 |
| 2,0 | 0,037 | 0,035 | 20,0 | 17,160 | 15,560 |
| 2,5 | 0,109 | 0,102 | 22,0 | 18,350 | 16,530 |
| 3,0 | 0,119 | 0,110 | 24,0 | 32,330 | 29,530 |
| 4,0 | 0,308 | 0,282 | 27,0 | 42,310 | 39,120 |
| 5,0 | 0,450 | 0,415 | 30,0 | 53,640 | 50,080 |
| 6,0 | 1,139 | 0,990 | 36,0 | 92,080 | 86,120 |
| 8,0 | 2,150 | 1,949 | 42.0 | 182,770 | 169,070 |
| 10,0 | 4,080 | 3,699 | 48,0 | 294,170 | 273,090 |

Примечание. Для определения массы шайб, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент:

0,35 — для алюминиевого сплава;

0,97—для бронзы;

1,08 — для латуни;

1,13 для меди.

# Text boxes

ГОСТ

11371-78*

(СТ СЭВ 280-76,

СТ СЭВ 281-76)

Взамен

ГОСТ 11371-68