| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЙ |
| --- |
| ГОСТ 22355-77 Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры. |
| Размер | Исп. | Теор.м. | D | d | S |
| 16 |  | 25.800 | 37.00 | 18.00 | 4.00 |
| 18 |  | 27.600 | 39.00 | 20.00 | 4.00 |
| 20 |  | 35.800 | 44.00 | 22.00 | 4.00 |
| 22 |  | 59.300 | 50.00 | 24.00 | 5.00 |
| 24 |  | 75.800 | 56.00 | 26.00 | 6.00 |
| 27 |  | 127.800 | 66.00 | 30.00 | 6.00 |
| 30 |  | 120.700 | 66.00 | 33.00 | 6.00 |
| 36 |  | 168.700 | 78.00 | 39.00 | 6.00 |
| 42 |  | 299.500 | 90.00 | 45.00 | 8.00 |
| 48 |  | 359.700 | 100.00 | 52.00 | 8.00 |